手机玻璃化学钢化炉

Mobile phone glass chemical tempering furnace

HGR1340



主要技术参数

Main technical parameters

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备组成  |  Equipment Structure | 预热箱&冷却箱 2set + 钢化槽 1套Preheating & cooling chamber 2setsToughening chamber 1sets |
| 设备功率 | Equipment power  | 110KW  |
| 高温循环风机 | High temperature circulating fan | 1.5KW  |
| 电热系统 | Electric heating system | PID+SCR控制PID+SCR control |
| 预热箱温控精度 | Temperature control accuracy of preheating chamber | ±5℃ |
| 钢化槽温控精度 | Temperature control accuracy of toughening chamber | ±2℃ |
| 硝酸钾 | Potassium Nitrate | 2.5 Ton |
| 内胆尺寸 | Liner dimension  | L1340\*W980\*H1100mm |
| 吊篮尺寸 | Rack dimension  | L1230\*W780\*H930mm |
| 外形尺寸 | Overall dimension | L9400\*W4200\*H3800mm |
| 设备重量 | Machine weight  | 11000KG |

产量 Output

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃尺寸Glass size  | 5.5inch | 7inch | 10inch | 12inch |
| 参考产能Output (cycle) | 5760 | 2560 | 1200 | 820 |

备注 ： 实际产能取决于客户的钢化炉时间和插片方式。表中产能仅供参考。

Note:

The actual capacity depends on the customer's toughening time and insert method.

The production capacity in the table is for reference only.